焊接技术应用赛项实操试题(C卷)

实际操作考核：

以现场实际操作为考核方式，时间共计3.5小时。要求选手在规定时间，按图纸及技术要求进行试件的打磨、装配及焊接，能够独立完成以下两项任务。实际操作内容见表1，分值为100分。

表1实操竞赛配分表

| 项目 |  | 单项总分 | 检查项目 | 评分表配分 | 占技能分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 板：对接仰焊 | 35 | 外观检查 | 50 | 21% |
|  |  |  | 射线检查 | 50 | 14% |
|  | 板：对接横焊 | 25 | 外观检查 | 50 | 15% |
|  |  |  | 射线检查 | 50 | 10% |
|  | 板：T型角焊 | 10 | 外观检查 | 50 | 10% |
| 任务2 | 管：水平固定 对接焊 | 25 | 外观检查 | 50 | 15% |
|  |  |  | 射线检查 | 50 | 10% |
| 职业素养 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |

请在210分钟（3.5小时）内完成下列两项任务：

任务1.组合件焊接（70分）

母材型号：Q235；规格如图1所示，单位mm

图1：组合件

技术要求：

1.焊接方法：焊缝为111，焊缝、为136。

2.焊缝、要求单面焊双面成形。

3.对接焊缝钝边与间隙自定。

4.焊件坡口60°，试板两端不得安装引弧板、熄弧板。

5.焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

6.点固焊时允许做反变形、点固焊要求一次完成。

任务二：水平固定管对接焊（25分）

焊接方法：氩弧焊打底，二氧化碳气体保护焊盖面（141\135\5G）。

母    材：型号：20#， 规格：Ф114×8×110，单位：mm。

焊    材： 钨极氩弧焊焊丝型号：ER50-6，规格Φ2.4mm；

二氧化碳实心焊丝型号：ER50-6，规格：Φ1.2mm。

材料：20# 单位：mm

图2  水平固定管对接焊

技术要求：

1.单面焊双面成形。

2.钝边高度与间隙自定。

3.焊件坡口60°，两端不得安装引弧板。

4.焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

5.点固焊时允许做反变形、点固焊要求一次完成。

职业素养（5分）

（1）设备操作的规范性；

（2）工具、量具、仪器仪表的使用；

（3）现场的安全，文明生产。

1.射线检测评分标准

| 加密号 |  | 评分员签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 底片上反映出的缺陷及尺寸 |  |  |  | 扣分 |
| 1 | 未发现缺陷 |  |  |  | 0 |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 |  |  |  | 1 |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 |  |  |  | 2 |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 |  |  |  | 3 |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 |  |  |  | 4 |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 |  |  |  | 5 |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 |  |  |  | 6 |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 |  |  |  | 7 |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 |  |  |  | 7 |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 |  |  |  | 8 |

注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。

1.底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，每1点缺陷扣除1分。

2.底片为Ⅱ级片，在40分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

3.底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

4.底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

5.评定标准为NB/T47013.2-2015。

6. 同一缺陷不重复扣分。

评分后焊条仰焊缝得分乘以28%为实际得分；二氧化碳气体保护焊乘以20%为实际得分；管对接得分乘以20%为实际得分。

2.板材对接外观检查评分标准（111/4G ；136/2G）

| 加密号 |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 实际得分 |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ | 4G | 2G |
| 焊缝 余高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤3 |  | >3，≤4 | >4，<0 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 |  | 4 | 0 |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 7 | 4 |  | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.5 | >1.5，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |  |
|  | 分数 | 10 | 8 |  | 4 | 0 |  |  |
| 背面焊缝凹陷 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2，<0 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 背面焊缝凸起 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3，<0 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |  |
| 错边量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.7 |  | >0.7，≤1.2 | >1.2 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 角变形 | 标准（mm） | 0～2 | ≥2，≤3 |  | >3，≤5 | >5 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 4 |  | 2 | 0 |  |  |

注：1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

2.凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

3.其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分。

4.评分后焊条仰焊乘以42%；二氧化碳气体保护焊乘以30%为实际得分。

3.T型角焊缝外观检查评分标准（2F）

| 加密号 |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 标准 分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊角尺寸 | 标准（mm) | 8～9 | ﹥9，≤ 10 |  | ﹥10，≤ 11 | ＜8，﹥11 |  |
|  | 分数 | 10 | 7 |  | 4 | 0 |  |
| 焊缝凸度 | 标准（mm) | ≤1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |
|  | 分数 | 10 | 7 |  | 4 | 0 |  |
| 垂直度 | 标准（mm) | 0～1 | ﹥1，≤ 2 |  | ﹥2，≤ 3 | ﹥3 |  |
|  | 分数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝道数 | 标准（道) | 2或3 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 咬边 | 标准（mm) | 0 | 深度≤0.5 长度≤30 |  |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分数 | 10 | 每2mm扣1分，最多扣7分 |  |  | 0 |  |
| 电弧擦伤 | 标准（是/否） | 是 | 否 |  |  |  |  |
|  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 盖面层接头处是否光滑 | 标准（mm) | 盖面层接头处是否光滑连续，高低均匀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高低差≤1 | 高低差 ﹥1，≤1.5 |  | 高低差 ﹥1.5，≤2 | 高低差 ﹥2 |  |
|  | 分数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |

注：1.焊缝未完成、破坏焊缝原始表面及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0分处理。

2.凡焊缝表面低于母材，有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该焊缝外观为0分。

3.盖面层最后一道/层焊缝中间75mm范围内须有一处起停弧，无接头扣10分。

4.垂直度测量点应在横板200mm处测量。

5. 其他违反技术操作要求规定的，该焊缝为0分。

6.评分后乘以20%为实际得分。

附表 4.管状试件（Ф114×8）mm外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正 面 | 检查项目 | 标准、分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  | 实际得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
|  | 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | ＞2，≤2.5 | ＞2.5，≤3 | ﹥3，＜0 |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
|  | 高低差 | 标准（mm） | 0～1 | ﹥1，≤1.5 | ﹥1.5，≤2 | ﹥2 |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
|  | 宽窄差 | 标准（mm） | 0～1 | ﹥1，≤1.5 | ﹥1.5，≤2 | ﹥2 |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 | 2 | 0 |  |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤10 | 深度≤0.5 长度﹥10,≤20 | 深度﹥0.5 或长度﹥20 |  |  |
|  |  | 分数 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |
|  | 气孔 | 标准（mm） | 0 | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 | 气孔＞Φ1.5或 数目＞2个 |  |  |
|  |  | 分数 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 角变形 | 标准（mm） | 0 | ≤0.5 | ﹥0.5，≤1 | ﹥1 |  |  |
|  |  | 分数 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 表面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 | 差 |  |  |
|  |  |  | 成形美观，鱼鳞均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，鱼鳞均匀，焊缝平整 | 成形尚可，焊缝平直 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |  |
|  |  | 分数 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 反 面 | 焊缝凸度 | 标准（mm） | 0～2 | ＞2或＜0 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  | 内凹 | 标准（mm） | 无 | 深度≤0.5 | 深度＞0.5 |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 每2mm长扣1分（最多扣15分） | 0 |  |  |  |
| 电弧擦伤 |  | 标准（处） | 无 | 有 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 错边量 |  | 标准（mm） | 0 | ≤0.5 | >0.5，≤1 | >1 |  |  |
|  |  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝周围95%范围内的熔渣、飞溅等是否清除，不得破坏焊缝原始成形 |  | 标准（mm） | 是 | 否 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 2 | 0 |  |  |  |  |

注：1.焊缝未完成、破坏焊缝原始表面（表面重熔）及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0分处理；

2.凡焊缝表面低于母材、有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该焊缝外观为0分；

3. 其他违反操作技术要求规定的，该焊缝为0分。

4. 评分后乘以30%为实际得分。

5.职业素养评分标准评分标准

| 考核项目 |  | 单项满分 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳动保护用 品是否穿戴 齐全 | 1、工作服 | 0.5 分 |  |
|  | 2、绝缘鞋 | 0.5 分 |  |
|  | 3、焊接手套 | 0.5 分 |  |
|  | 4、护目镜 | 0.5分 |  |
| 安全操作的 规范性 | 1、试件打磨、清渣时佩戴护目镜 | 1 分 |  |
|  | 2、参赛选手停止操作时，应关闭设备电源及气瓶阀门 | 1 分 |  |
| 文明生产 | 1、文明礼仪 | 0.5 分 |  |
|  | 2、赛位清理 | 0.5 分 |  |
| 总 分 |  | 5分 |  |